美国微晶蜡W445 软蜡

产品形状：块状
美国微晶蜡W445
软蜡W445
熔点：76.6-82.2℃ 含油量： <2% 黏度：13-16 色度:0 号 嗅味：0 号: 针入度：75/90 mm
Sonneborn Multiwax Microcrystalline wax W-445, W-835,180-W微晶蜡（软蜡）为白色块状体，无

臭、无味、非极性饱和烃，防水，电绝缘，针入度大，溶点高，柔韧性好。主要适用于：环保蜡烛，蜡

笔，蜡像，雕塑，化妆品中的润唇膏，睫毛膏等，食品中的口香糖胶基，水果蔬菜保鲜，医药，防潮防

腐，粘结，上光，铸模，电子，绝缘，复写纸等等。
产品性能特点： 
1 、本产品以减压渣油为原料，经丙烷脱沥青、糠醛精制、酮苯脱蜡脱油、白土补充精制等深加工而

制得。外观为白色（加氢精制）固体，其结晶微细，有较好的渗透性、附着性及韧性，且防潮、绝缘性

好。
2 、熔点高、硬度小、不脆裂，粘性好，便于铸模。
3 、防水、防潮和电绝缘性好。  
4 、稠环芳烃低，油溶性和化学安定性好。
产品用途：产品适用于军工、电子、冶金、化工、日化、医药及食品等行业，用于防潮、粘结、上光、绝缘、钝感、铸模、橡胶、医药、化妆品、食品组份及食品包装等。
CAS NO:8001-75-0
包装：纸箱包装 块状 27.216Kg/箱
产地：美国