| 石蜡(固体石蜡) |  |
| --- | --- |
| 英文品名: | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes |
| Cas号: | 8002-74-2 |
| 别名: | 石蜡和烃蜡;微晶石蜡;石油地蜡;提纯地蜡;石蜡(食品用);白石蜡 |
| 分子式: | CnH2n+2=24~36 |
| EINECS: | 232-315-6 |
| 化学属性: | 1、细小结晶体。 2、熔点58-60℃，可根据客户需求订做。 3、相对密度：0.89～0.94。 4、折射率1.435～1.445(100℃)。 5、闪点(开杯)260～340℃。 6、溶于非极性溶剂，不溶于极性溶剂。 |
| 用途: | 1、可用作聚氯乙烯等塑料的外润滑剂，润滑效果和热稳定性优于一般石蜡，但凝胶速度慢，影响制品的透明性。 2、在橡胶工业中，是优良的物理防老剂，可以防止制品受臭氧作用而龟裂，在静态橡胶制品中效果较好。 3、将纸张浸入石蜡后就可制取有良好防水性能的各种蜡纸，可以用于食品、药品等包装、金属防锈和印刷业上。 4、石蜡加入棉纱后，可使纺织品柔软、光滑而又有弹性； 5、石蜡还可以制得洗涤剂、乳化剂、分散剂、增塑剂、润滑脂最等。 |